ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Кровельная мастика БАЭМ

(ТУ 67-06-30-91)

Битумно-асбестовая эмульсионная мастика, представляет собой композицию на основе водной дисперсии битума, с использованием твердого эмульгатора , а также асбеста.

Мастика БАЭМ удовлетворяет самым высоким требованиям лучших мировых стандартов по данному классу материалов.

Такую мастику можно использовать для устройства и ремонта

-- Кровель промышленных, жилищно-гражданских зданий и сооружений.

-- Наружной и внутренней гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений.

-- Гидро-пароизоляция стен и между этажных перекрытий помещений с влажным режимом эксплуатации.

-- Защитных слоев рулонных кровель.

Преимущества

-- Обеспечивает создание новых технологических решений устройства кровель и гидроизоляции любых форм в строительстве.

-- Покрытие имеет высокие гидроизоляционные свойства, морозо- и теплостойкость от -45ºС и +80ºС.

-- Обладает высокой адгезией к любым видам оснований (бетону, металлу, дереву, кирпичу и др.).

-- Возможно нанесение на влажное основание.

-- Пожаровзрывобезопасно.

-- Покрытие включает в себя 3 слоя мастики со стеклосеткой.

-- Обеспечивает удельную экономию сырьевых и энергетических затрат.

Описание технологии и работ

Покрытие представляет собой бесшовный, водонепроницаемый, упругопластичный, долговечный, сплошной ковёр, общая толщина которого, в зависимости от уклонов, составляет 4-6 мм. Благодаря применению асбеста в составе битумно-эмульсионной мастики, кровли хорошо эксплуатируются на помещениях с агрессивной средой (кислотные, щелочные). Находящийся в составе асбест хризолитовый выполняет роль армирующего материала. Его тонкие волокна обладают гибкостью, высокой механической прочностью, несгораемостью и высокой адсорбционной способностью. Доломитовый порошок, придает мастике атмосферостойкость, так как слой минерального порошка защищает частицы битума от воздействия кислорода и ультрафиолетового излучения и также повышает теплостойкость и долговечность, по сравнению с традиционной битумной кровлей: значительно сокращаются сроки проведения работ, готовая кровля светло-серого цвета и, следовательно, не плавится и не закипает под солнечными лучами, не пристает к обуви, не трескается благодаря введенным в состав модификаторам. Срок службы кровли на основе БАЭМ 15-18 лет и выдерживает перепады температур от -45 до +80 С.

Данный вид кровельного покрытия прекрасно сочетается с утеплением крыши пенополиуретаном.

Трех сантиметровое покрытие из ППУ закрытое потом двумя слоями мастики БАЭМ с армированием стеклосеткой обеспечит Вам гарантированную экономию средств в течении 25 лет.