ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Мастика «БЭЛКК-20» - гидро- и пароизоляционная, холодная представляет собой полностью готовый к применению многокомпонентный материал на основе битумного связующего, который производится путем смешивания раствора битума и стабилизированной эмульсии синтетического каучука (латекса) с добавлением наполнителей.

Покрытия из мастики «БЭЛКК-20» обеспечивает надежную гидроизоляцию строительных конструкций, обладают высокой эластичностью, прочностью сцепления с основанием, теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая адгезия к основанию;

- стойкая к воздействию воды и содержащихся в ней веществ, разрушающих основание;

- высокая эластичность;

- возможность использования при отрицательных температурах (до -20°С);

- широкий интервал эксплуатационных температур (от -40°С до +75°С);

- универсальность и простота нанесения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мастика «БЭЛКК-20» используется для:

- ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклосеткой, рулонными материалами и без них), расход: 2-5 кг/м2;

- гидроизоляции наружных поверхностей строительных конструкций (бетонных, металлических, цементно-песчаных, кирпичной кладки и др.), а так же внутренних помещений (в сочетании со стеклосеткой, рулонными материалами и без них), расход: 2-5 кг/м2;

- пароизоляции поверхностей строительных конструкций и помещений (в сочетании со стеклосеткой, рулонными материалами и без них), расход: 1,5-2 кг/м2;

- наклеивания рулонных битумных материалов, расход: 1,5-2 кг/м2;

- наклеивания фанеры, ДВП, ДСП на цементно-песчаные, бетонные, гипсобетонные основания, расход: 1,5-2 кг/м2;

- наклеивания теплоизоляционных материалов (кроме пенополистирольных плит), расход: 1,5-2 кг/м2;

Гидроизоляционные покрытия из мастики «БЭЛКК-20» - это покрытия без швов, приготовленные из нескольких слоев клеящей битумно-латексной мастики «БЭЛКК-20», усиленной локальными или сплошными армирующими прокладками из стеклосетки. После процесса стабилизации (испарения растворителя, входящего в состав мастики) покрытие превращается в эластичный водонепроницаемый материал, который не размывается водой.