ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Битумно-эмульсионная мастика (БЭМ) представляет собой смесь наполнителя с битумной эмульсионной пастой, которая в свою очередь является дисперсной системой, состоящей из двух взаимонерастворяемых жидкостей (битум и вода). Битум распределен в дисперсной среде в виде мельчайших частиц, покрытых слоем твердого эмульгатора (глина).

БЭМ применяется:

для ремонта кровель промышленных, жилых, гражданских, сельскохозяйственных зданий и сооружений;

пароизоляции, внутренней гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений;

гидроизоляции коллекторов, тоннелей галерей, резервуаров;

паро-гидроизоляции стен и перекрытий помещений;

грунтовки изолируемых поверхностей.

Мастика битумно-эмульсионная на твердых эмульгаторах изготовленная  показала следующие результаты:

Наименование показателей	согласно ГОСТ, ТУ	фактически

1. Подвижность, см       при транспортировке и хранении                   при нанесении

12-14                                                  13-15

12,5                                                    14,2

2. Однородность, % не более	      7	                                                     6,8

3. Расслаиваимость, % не более	     25	                                                     23

4. Гибкость (брус R=20мм, при температуре от -20°С до +18°С	визуально не должно появляться трещин и расслаивания	выдержано

5.Плотность в жидком состоянии, г/м3	1,2-1,25	                              1,21

6. Теплостойкость, °С	при выдерживании в течение 5 часов при температуре 100 °С не должно быть потеков, оплывов или других изменений слоя	выдержано

7. Водопоглощение, % не более	      3,5	                                                       1,8

8. Набухание по объему, % не более  1,0	                                                        0,7

9. Адгезия к бетону, МПа (кгс/см2) не менее	0,25 (2,5)	               0,43 (4,3)

10. Условная прочность, МПа (кгс/см2) не менее 0,35 (3,50)	               0,54 (5,40)

11. Водонепроницаемость	полное отсутствие признаков проникновения воды выдержано

12. Паронепроницаемость, мг/м-ч не более	  1,8-10	                   1,3-10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: по испытанным показателям данная мастика соответствует требованиям ТУ .

Наш многолетний опыт работы говорит об очевидных преимуществах применения БЭМ для устройства и ремонта кровли. Эти материалы, в отличие от рулонных, после нанесения и высыхания образуют монолитный, бесшовный ковер, не имеющий стыков. Мастичные покрытия обладают прочным сцеплением с основанием кровли, что исключает образование межслойных пустот.

Мастичные материалы наносятся на поверхность холодным методом, что исключает процессы с применением открытого огня. БЭМ абсолютно пожаробезопасна.

Технологичность нанесения мастик позволяет просто и надежно создавать кровлю на поверхностях любых уклонов, с многочисленными примыкающими узлами и деталями что неизбежно в любом здании. В этих местах рулонные материалы нужно выкраивать по сложным формам, что увеличивает трудоемкость работ и снижает качество кровли.

Мы постоянно совершенствуем технологию производства кровельных мастик, повышаем качество кровельных работ, что позволяет нам увеличивать долговечность мягких кровель до 10-15 лет. Отметим, что межремонтный период кровель из обычных рулонных материалов составляет 3-4 года.