ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Мастика БИЭМ

Мастика гидроизоляционная битумно-эмульсионная "БиЭМ" представляет собой полностью готовый к применению состав, состоящий из мелкодисперсной смеси битума, технологических добавок и минеральных наполнителей в водной среде. Частицы битума распределяется в воде в виде микроскопических частиц, которые находятся в оболочке из еще более мелких частиц твердого эмульгатора, который обеспечивает стойкость системы.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая адгезия к основанию;

- может наноситься как на сухое, так и влажное основание (отсутствие поверхностно-капельной влаги);

- стойкая к воздействию воды и содержащихся в ней веществ, разрушающих основание;

- не содержит органических растворителей;

- легко наносится;

- экологическая чистота подтверждается заключением санитарно-гигиенической экспертизы.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мастика гидроизоляционная  битумно-эмульсионная "БиЭМ" используется для:

- устройства новых мастичных кровель (в сочетании со стеклосеткой, стеклохолстом), расход: 12-14 кг/м²;

- ремонта «мягких» кровель (в сочетании со стеклосеткой, стеклохолстом и без них), расход: 5-7 кг/м²;

- гидроизоляции наружных поверхностей строительных конструкций (бетонных или цементно-песчаных), а так же внутренних помещений (в сочетании со стеклосеткой, стеклохолстом и без них), расход 4 кг/м²;

Мастика гидроизоляционная битумно-эмульсионная "БиЭМ" может использоваться как модификатор в цементно-песчаных растворах, предназначенных для устройства стяжек в конструкциях кровель и полов.

Кровли и гидроизоляции из мастики битумной БиЭМ - это покрытия без швов, приготовленные из нескольких слоев битумной эмульсионной мастики БиЭМ, усиленной локальными или сплошными армирующими прокладками из стеклосетки, стеклохолста и т.п.

После процесса стабилизации (высыхания) эмульсионные материалы превращаются в пластичный водонепроницаемый материал, который не размывается водой.

При приготовлении растворных смесей для устройства стяжек в воду затворения вводится до 15-20% мастики. Жизнеспособность такой смеси составляет около 30 минут. Готовность стяжки для технологического передвижения - около 24 часов.

Кровли и гидроизоляции из мастики гидроизоляционной битумно-эмульсионной "БиЭМ"- это покрытия без швов, приготовленные из нескольких слоев битумной эмульсионноймастики БиЭМ, усиленной локальными или сплошными армирующими прокладками из стеклосетки, стеклохолста и т.п. После процесса стабилизации (высыхания) эмульсионные материалы превращаются в пластичный водонепроницаемый материал, который не размывается водой.

При приготовлении растворных смесей для устройства стяжек в воду затворения вводится до 15-20% мастики. Жизнеспособность такой смеси составляет около 30 минут. Готовность стяжки для технологического передвижения - около 24 часов.

Растворные смеси с добавлением БиЭМ быстрее схватываются, обладают высокой начальной прочностью, что сокращает время, регламентирующее пригодность для технологического передвижения. Стяжки на основе таких растворных смесей не пылят, обладают повышенной трещиностойкостью, а также стойкостью к истиранию. Способствуют повышению адгезии к ней битумносодержащих покрытий.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, прочным и, на сколько это возможно, не содержать крупных пор. Перед применением мастики основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию. Раковины, трещины и т.п. должны быть заделаны и выровнены ремонтными смесями.

Перед нанесением мастики необходимо основание прогрунтовать, для чего небольшое количество мастики разбавить водой в соотношении 1:1 или 1:2, размешать до однородной массы и полученным составом обработать поверхность. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

### НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ

Мастика гидроизоляционная битумно-эмульсионая "БиЭМ" готова к применению. Перед использованием мастику необходимо размешать до однородной массы.

Рекомендуется наносить на поверхность в 2-3 слоя. Инструмент для нанесения – капроновая кисть, сорговый веник. Второй слой наносится тем же инструментом после полного высыхания первого слоя.

Минимальная толщина слоя гидроизоляции – 2,0 мм.

Окончательную эксплуатационную готовность покрытие достигает через 24 часа после нанесения.

Расход мастики на 1 мм толщины покрытия – 2,0 кг/м².

Для повышения устойчивости мастичного гидроизоляционного покрытия к воздействию механических нагрузок его рекомендуется армировать стеклосеткой или стеклохолстом в один или несколько слоев. При этом стеклосетка или стеклохолст утапливается в свеженанесенный слой мастики. Второй слой мастики наносится после полного высыхания первого слоя. Волокна стеклосетки или стеклохолста не должны просвечиваться сквозь мастичное покрытие.

Количество слоев покрытия, в зависимости от назначения гидроизоляции может быть от 2 до 5.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

- мастику БиЭМ нельзя наносить в дождливую погоду;

- в течении первых 24 часов эксплуатации следует защищать от воздействия дождя и отрицательных температур;

- не использовать для гидроизоляции внутренних поверхностей бассейнов;

- рекомендуется при гидроизоляции поверхностей сложной формы;

- использовать при температуре не ниже + 5 °С.

Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях технологические параметры могут измениться.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- при работе использовать брезентовые рукавицы;

- избегать попадания на кожу и в глаза, при попадании мастики на кожу - смыть водой.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих, прохладных помещениях, при температуре не ниже +5°С срок хранения неограничен.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Внешний вид | пастообразная масса |
| Цвет | черный |
| Плотность,кг/м3 | 1100 |
| Водопоглощение по иассе,%, не более | 5,0 |
| Набухание по объему,% не более | 1,0 |
| Температуроустойчивость, оС | 70-90 |
| Однородность(проходит сквозь сито с ячейками 1мм) ,% не менее | 94 |
| Гибкость на стрежне диаметром 20 мм при температуре+18 оС | нет трещин, разломоб и других разрушений |
| Расслаиваемость,%, не более | 22 |
| Адгезия к бетону, МПа, не менее | 0,17 |

Состав мастики БиЕМ регламентирован и подтверждён нормами и стандартами РСТ УССР 5027-89

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие мастики БиЭМ указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортирования, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном техническом описании.

Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а так же за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Упаковка:

- Полиэтиленовая упаковка 25 кг, 50 кг;

2. Бумажные мешки из 4-5 слойного картона  25 кг, 50 кг;                                        3.    Тара    30 кг, 40 кг;