ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Мастика БИТАЛЕН-1 ТУ 21-27-125-89

Битален полимерно битумная мастика горячего применения изготавливается из битума, атактического полипропилена (Битален I) или каучука (Битален II), пластификатора и антисептика

Область применения

Предназначена для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, изоляции мест примыкания швов и стыков.

Физико механические характеристики

Показатель: Битален-1

Температура размягчения, °С 80

Теплостойкость в течении 5 ч, °С, не ниже 75

Гибкость на стержне диаметром 10 мм без образования трещин при температуре, °С, не менее -20

Водопоглощение за 24 ч, % по массе, не более 0,5

Прочность сцепления с основанием, МПа 0,25

Упаковка:

- Полиэтиленовая упаковка 25 кг, 50 кг;

2. Бумажные мешки из 4-5 слойного картона  25 кг, 50 кг;                                        3.    Тара    30 кг, 40 кг;