ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

| МАСТИКА БИТЭП (битумно полимерная) |
| --- |
| СВОЙСТВА | Обеспечивает эластичное, ударопрочное покрытие с высокими защитными свойствами, сохраняющимися при длительной эксплуатации. В зависимости от температуры окружающего воздуха при нанесении, подразделяется на марки летняя ("Л"), зимняя ("3"), рулонная ("Р"). Мастика марки "Л" предназначена для нанесения на защищаемую поверхность при температуре окружающего воздуха от минус 5 °С до + 40 °С. Мастика марки "3" предназначена для нанесения на защищаемую поверхность при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до + 40 °С. Мастика марки "Р" предназначена для изготовления полимерно-битумных рулонных материалов |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для антикоррозионной защиты стальных магистральных нефтегазопроводов, водоводов и отводов от них, трубопроводов перекачивающих и насосных станций нефтебаз, имеющих температуру эксплуатации не более +40 °С:  в мастичных конструкциях защитных покрытий (№ 11, 12, 13 усиленного и № 22 нормального типов по ГОСТ Р 51164) в комплекте с битумным праймером и защитной оберткой (полимерной лентой ПВХ или пленкой оберточной ПЭКОМ);  в комбинированных защитных покрытиях трубопроводов до 1220 мм включительно при их капремонте в комплекте с праймером. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Температура размягчения по методу "Кольца и шара", °С, не менее Летняя "Л" Зимняя "З" 75-95 70-85 Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1мм, не менее 20,0 25,0 Растяжимость при 25 "С, см, не менее 5 4 Температура хрупкости, °С, не выше -5 -20 Водонасыщаемость за 24 часа, %, не более 0,2 0,2 Адгезия к стали по запраймированной поверхности, МПа,минус 20 °С 0,25 0,25 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | Перед нанесением мастику необходимо разогреть до вязкотекучего состояния, но не выше 200 °С. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Наносить на очищенную и загрунтованную праймером поверхность. |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | Изоляционными машинами или вручную с помощью кисти, скребка, щетки. 3-6 кг (в зависимости от типа конструкции). |
| РАСХОД | 3-6 кг (в зависимости от типа конструкции). |
| УПАКОВКА | Бумажные мешки с антиадгезионным слоем от 20 до 35 кг, которые для механизации погрузо-разгрузочных работ устанавливают по 12-16 штук в проволочный контейнер на деревянных поддонах. |
| ОТГРУЗКА | ж/д вагоном автотранспортом |