ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

# БЛЭМ

БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА
ТУ 21-27-76-88

Назначение

Мастика "БЛЭМ-20" предназначена для устройства и ремонта рулонных и безрулонных кровель, а так же устройства гидроизоляции фундаментов, санузлов, перекрытий, балконов, тоннелей, коллекторов, подземных паркингов и т.д.

Описание

Мастика представляет собой жидкую композицию на основе битумной эмульсии, дисперсии полимера и технологических добавок. Мастика является биостойкой. По внешнему виду мастика представляет собой однородную массу от темно-коричневого до черного цвета без видимых посторонних включений, допускаются оттенки. Поверхностная пленка (амальгама) не считается дефектом и легко перемешивается.

Требования безопасности

Мастика "БЛЭМ-20" пожаровзрывобезопасна.
Основными компонентами при производстве мастики является битум, латекс, сульфанол, едкий натр, кубовые остатки синтетических жирных кислот - КОСЖК (смесь высших жирных фракций С21 и выше, в основном, насыщенных монокарбоновых неомыляемых веществ и смолистых продуктов конденсации), жидкое стекло.

Транспортировка и хранение

Мастику транспортируют в автоцистернах, железнодорожных цистернах, специальных емкостях и автогудронаторах при температуре наружного воздуха не ниже 5°С.
Мастика должна храниться в герметично закрытых емкостях при температуре не ниже 5°С в помещениях, оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

Указанию по применению

Мастика "БЛЭМ-20" должна применяться в соответствии с "Рекомендациями по устройству кровли и гидроизоляции с применением битумно-латексной эмульсионной мастики".

Технические характеристики

| № | Наименование показателя | Норма | Предельн. отклонение от нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплостойкость - при температуре, °С - в течение, час | Не должно быть вздутий 120 2 | +/-1 +/-0,16 |
| 2. | Гибкость - на брусе с закругленным радиусом, мм - при температуре, °С | Не должно быть трещин 5,0 -20 | +/-0,2 +/-1 |
| 3. | Прочность сцепления с бетоном - МПа (кг с/см2), не менее | 0,5 (5,0) | - |
| 4. | Водопоглощение в течение 24 часов - %, по массе, не более | 5,0 | - |
| 5. | Условная прочность - МПа (кг с/см2), не менее | 0,35 (3,50) | - |
| 6. | Относительное удлинение при разрыве - %, не менее | 1000 | - |
| 7. | Условная вязкость - МПа (кг с/см2), не менее | 14-21 | - |
| 8. | Водонепроницаемость - при давлении, МПа (кг с/см2), - в течение, час | Должна быть водонепроницаемой 0,05 (0,50) 0,6 | +/-0,01 (0,10) +/-0,5 |
| 9. | Содержание сухого вещества - % по массе, в пределах рН - ед. рН, в пределах | 50-55 10-12 | - - |