ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Битумно- наиритовая композиция БНК

Назначение

Мастика БНК предназначена для устройства комбинированных и безрулонных кровель, гидроизоляции  и противокоррозионной защиты железобетонных, бетонных, кирпичным и оштукатуренных поверхностей, а так же металлоконструкций в условиях умеренного климата и эксплуатацией в атмосфере и грунтах с повышенным содержанием химически агрессивных веществ.

Применение

Работы по устройству мастикой БНК рекомендуется выполнять при отсутствии атмосферных осадков, относительной влажности не более 70% и температуре воздуха не ниже  минус 20 С. .Нанесение производится агрегатным способом равномерными горизонтальными полосами держа факел распыления на расстоянии 25-30 см от поверхности. Возможно нанесение цилиндрическим валиком, но расход покрытия при этом увеличивается с 75 до 150 гр. на 1 кв.м. в 1 слой, что увеличивает время ее отвердения и производительность работ.

Массу хранить в закрытой таре не более 0,5 лет. При загустении разбавить толуолом или уайт спиритом

Преимущество

Благодаря аллопреновому каучуку - основе мастики БНК, она обладает высокими атмосферостойкостью и  адгезионной способностью. Растворитель мастики - толуол позволяет вести работы от минус 20 С. Мастика в силу технологии производства при отверждении является резиновой пленкой  и имеет высокую прочность сцепления с поверхностями

Технические характеристики

Адгезия к металлу и бетону	60 Мпа

Прочность пленки на разрыв	100 Мпа

Расход при производстве работ

С рулонным материалом	1,5 литра на 1 кв.м.

Как самостоятельное покрытие	4-5 литра на 1 кв.м.

Расход на 1 кв.м.	75-100 гр.