ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Холодная битумно-силиконовая изоляционная мастика БСМ

Представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из нефтяного битума, наполнителей, пластификатора и растворителя.

Мастика упаковывается в металлическую или пластиковую герметичную тару (закрытые бочки, фляги). Объем заполнения тары не более 90%. Хранение мастики – в закрытом помещении, снабженном приточно – вытяжной вентиляцией. Должна быть защищена от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Области применения:

устройство рулонных кровель (безогневая укладка кровельных материалов)

покрытия днищ автомобилей (антикоррозионное и противошумное средство)

гидроизоляция стальных и бетонных сооружений

гидроизоляция фундаментов

гидроизоляция тоннелей

гидроизоляция подвалов

гидроизоляция железобетонных конструкций

Способ применения:

Мастику перед применением необходимо тщательно перемешать, при необходимости развести растворителем (бензином, нефрасом, сольвентом, толуолом) в требуемом соотношении по массе и тщательно перемешать. Мастику рекомендуется наносить на сухую, очищенную поверхность любым малярным инструментом (кисть, валик, шпатель) окунанием, набирая слой необходимой толщины в несколько этапов с межслоевой сушкой в течении 1-3 часов. Также может наносится пневматическим и безвоздушным распылителем.

Расход мастики для огрунтовки бетонных оснований и для укладки кровельных материалов составляет 0,8-1,2 кг/кв.м.

Для антикоррозийной защиты металлических поверхностей 0,3-0,9 кг/кв.м.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.