ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Мастика БУТЕПРОЛ-2М

Представляет собой нетвердеющий, пластичный материал, изготовленный на основе синтетических каучуков, наполнителей, пластификатора, технологических добавок. Выпускается в виде жгута диаметром 40 мм, завернутого в полиэтиленовую пленку.

Преимущества

предварительного нагрева не требует,

готова к применению;

сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от - 40°С до + 70°С;

долговечна.

Область применения

для герметизации стыков наружных стен зданий;

для уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков и элементов стен;

для герметизации стеклоизделий в различных конструкциях;

для герметизации вентиляционного оборудования, воздуховодов;

для герметизации теплиц, остекления куполов и промышленных фонарей.

Рекомендации при производстве работ

Подготовка стыков:

очистить примыкания;

нанести грунтовочный состав ( в качестве грунтовочных составов используются разбавленные бутилкаучуковые мастики).

Нанесение мастики:

мастику наносят в стыки герметизатором равномерным непрерывным валиком, который затем деревянной или металлической расшивкой, предварительно смоченной в воде или в уайт-спирите, плотно прижимают к поверхности стыкуемых панелей;

наносят мастику движением снизу вверх;

расход мастики - 0,2 - 0,8 кг на 1 м.п., в зависимости от размера стыка;

не наносить на влажную поверхность.

Меры предосторожности

При работе с мастикой должны применяться индивидуальные средства защиты (спецодежда, защитные очки, рукавицы).

соблюдать правила личной гигиены.

Мастика - малоопасное, нетоксичное вещество.

Срок хранения

При условии хранения в упакованном виде в закрытых складских помещениях, защищенных от действия атмосферных осадков, срок хранения составляет 24 месяца. Упаковывается в ящики по 20 кг.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества мастики требованиям ДСТУ Б В.2.7-106-2001 при соблюдении потребителем установленных правил транспортирования и хранения.