ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Мастика «ЭЛАСТИМ» - гидро- и пароизоляционная, холодная представляет собой полностью готовый к применению многокомпонентный материал на основе битумного связующего, который производится путем смешивания раствора битума и стабилизированной эмульсии синтетического каучука (латекса) с добавлением наполнителей.

Покрытия из мастики «ЭЛАСТИМ» обеспечивает надежную гидроизоляцию строительных конструкций, обладают высокой эластичностью, прочностью сцепления с основанием, теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги.

ПРЕИМУЩЕСТВА

высокая адгезия к основанию;

стойкая к воздействию воды и содержащихся в ней веществ, разрушающих основание;

высокая эластичность;

возможность использования при отрицательных температурах (до -20°С);

широкий интервал эксплуатационных температур (от -40°С до +75°С);

универсальность и простота нанесения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мастика «ЭЛАСТИМ» используется для:

ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклосеткой, рулонными материалами и без них), расход: 2-5 кг/м2;

гидроизоляции наружных поверхностей строительных конструкций (бетонных, металлических, цементно-песчаных, кирпичной кладки и др.), а так же внутренних помещений (в сочетании со стеклосеткой, рулонными материалами и без них), расход: 2-5 кг/м2;

пароизоляции поверхностей строительных конструкций и помещений (в сочетании со стеклосеткой, рулонными материалами и без них), расход: 1,5-2 кг/м2;

наклеивания рулонных битумных материалов, расход: 1,5-2 кг/м2;

наклеивания фанеры, ДВП, ДСП на цементно-песчаные, бетонные, гипсобетонные основания, расход: 1,5-2 кг/м2;

наклеивания теплоизоляционных материалов (кроме пенополистирольных плит), расход: 1,5-2 кг/м2;

Гидроизоляционные покрытия из мастики «ЭЛАСТИМ» - это покрытия без швов, приготовленные из нескольких слоев клеящей битумно-латексной мастики «ЭЛАСТИМ», усиленной локальными или сплошными армирующими прокладками из стеклосетки. После процесса стабилизации (испарения растворителя, входящего в состав мастики) покрытие превращается в эластичный водонепроницаемый материал, который не размывается водой.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

основание должно быть сухим и прочным без видимых разрушений;

перед применением мастики Эластимоснование очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию;

все неровности и непрочные участки основания следует удалить, основания с элементами биологической коррозии удалить механическим путём, влажные основания следует просушить;

при необходимости произвести ремонт дефектов поверхности, при гидроизоляции кирпичной кладки швы должны быть заполнены заподлицо с поверхностью;

при отрицательных температурах, обрабатываемую поверхность очистить от снега, наледи и инея и прогреть газовой или инфракрасной горелкой.

Перед нанесением мастики необходимо основание прогрунтовать битумным праймером или раствором мастики «ЭЛАСТИМ» в уайт-спирите. Для чего небольшое количество мастики нужно разбавить уайт-спиритом в соотношении 1:1 или 1:2, размешать до однородной массы. Полученным составом обработать поверхность. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ

Мастика ЭЛАСТИМ готова к применению. Перед использованием мастику необходимо размешать до однородной массы.

Рекомендуется наносить на поверхность в 2-3 слоя. Инструмент для нанесения – капроновая кисть. Второй слой наносится тем же инструментом после полного высыхания первого слоя.

Минимальная толщина слоя гидроизоляции – 2,0 мм.

Окончательную эксплуатационную готовность покрытие достигает через 48 часов после нанесения.

Расход мастики на 1 мм толщины покрытия – 2,0 кг/м2.

Для придания большей прочности мастичное гидроизоляционное покрытие рекомендуется армировать стеклосеткой в один или несколько слоев. При этом стеклосетка утапливается в свеженанесенный слой мастики. Второй слой мастики наносится после полного высыхания первого слоя. Волокна стеклосетки не должны просвечиваться сквозь мастичное покрытие.

Количество слоев покрытия, в зависимости от назначения гидроизоляции может быть от 2 до 5.

РЕКОМЕНДАЦИИ

мастику ЭЛАСТИМ нельзя наносить в дождливую погоду;

в течении первых 24 часов эксплуатации следует защищать от воздействия дождя;

не использовать для гидроизоляции внутренних поверхностей бассейнов;

рекомендуется при гидроизоляции поверхностей сложной формы.

Работы следует выполнять при температуре основания от -20°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +23°С и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях технологические параметры могут измениться.

Кроме вышеизложенной информации о применении мастики ЭЛАСТИМ, необходимо руководствоваться действующей нормативной документацией по устройству мастичной гидроизоляции. В случае использования материала в условиях, не указанных в техническом описании, следует самостоятельно провести испытания или обратиться за советом к производителю.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

при работе использовать брезентовые рукавицы;

при использовании для внутренних работ – тщательно проветривать помещение

избегать попадания на кожу и в глаза, при попадании мастики на кожу - смыть уайт-спиритом или другим растворителем.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке, в сухих, прохладных помещениях срок хранения 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИНАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ

Внешний вид	резиноподобная масса

Цвет	чорный

Плотность, кг/м3	900-950

Водопоглощение по массе на протяжении 15 суток, %, не более	2,0

Теплостойкость на протяжении 5 ч,°С, не менее	90

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	80-120

Гибкость (трещиностойкость) на стержне диаметром 20 мм при температуре, °С	-20

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200

Прочность сцепления мастики с бетоном, МПа, не менее	0,2

Состав мастики Эластим регламентирован и подтверждён нормами и стандартами ДСТУ Б.В. 2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95).

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие мастики ЭЛАСТИМ указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортирования, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном техническом описании.

Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а так же за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.