ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Гекопрен КСБ-1 (ТУ 6-15-1961-97)

Пленкообразующая вулканизирующаяся гидроизоляционная мастика, выпускается марок; КСБ-1, предназначена для наклейки рулонных гидроизоляционных материалов, а также в качестве защитного покрытия. Представляет собой смесь хлоропренового каучука и атмосферостойких эластомеров, битума, нефтеполимерных, иден-кумароновыд (стирольных) смол и специальных добавок в органических растворителях; толуоле, ксилоле, смеси этилацетата, бензина и других компонентов.

Мастику Гекопрен можно наносить по металлическим, железобетонным, деревянным и другим жестким материалам, а также по пенополиуретану, минераловатным плитам, по всем видам рулонных гидроизоляционных материалов.

Мастику Гекопрен наносят без предварительного подогрева методом распыления, налива и наклейкой при температурах окружающей среды от -35 до + 45 °С.

Гекопрен КСБ-2 (ТУ 6-15-1961-97)

Пленкообразующая вулканизирующаяся гидроизоляционная мастика, выпускается марок; КСБ-2, предназначена для наклейки рулонных гидроизоляционных материалов, а также в качестве защитного покрытия. Представляет собой смесь хлоропренового каучука и атмосферостойких эластомеров, битума, нефтеполимерных, иден-кумароновыд (стирольных) смол и специальных добавок в органических растворителях; толуоле, ксилоле, смеси этилацетата, бензина и других компонентов.

Мастику Гекопрен можно наносить по металлическим, железобетонным, деревянным и другим жестким материалам, а также по пенополиуретану, минераловатным плитам, по всем видам рулонных гидроизоляционных материалов.

Мастику Гекопрен наносят без предварительного подогрева методом распыления, налива и наклейкой при температурах окружающей среды от -35 до + 45 °С.

Гекопрен КСБ-3 (ТУ 6-15-1961-97)

Пленкообразующая вулканизирующаяся гидроизоляционная мастика, выпускается марок; КСБ-3, предназначена для наклейки рулонных гидроизоляционных материалов, а также в качестве защитного покрытия. Представляет собой смесь хлоропренового каучука и атмосферостойких эластомеров, битума, нефтеполимерных, иден-кумароновыд (стирольных) смол и специальных добавок в органических растворителях; толуоле, ксилоле, смеси этилацетата, бензина и других компонентов.

Мастику Гекопрен можно наносить по металлическим, железобетонным, деревянным и другим жестким материалам, а также по пенополиуретану, минераловатным плитам, по всем видам рулонных гидроизоляционных материалов.

Мастику Гекопрен наносят без предварительного подогрева методом распыления, налива и наклейкой при температурах окружающей среды от -35 до + 45 °С.

Гекопрен КСБ-4 (ТУ 6-15-1961-97)

Пленкообразующая вулканизирующаяся гидроизоляционная мастика, выпускается марок; КСБ-4, предназначена для наклейки рулонных гидроизоляционных материалов, а также в качестве защитного покрытия. Представляет собой смесь хлоропренового каучука и атмосферостойких эластомеров, битума, нефтеполимерных, иден-кумароновыд (стирольных) смол и специальных добавок в органических растворителях; толуоле, ксилоле, смеси этилацетата, бензина и других компонентов.

Мастику Гекопрен можно наносить по металлическим, железобетонным, деревянным и другим жестким материалам, а также по пенополиуретану, минераловатным плитам, по всем видам рулонных гидроизоляционных материалов.

Мастику Гекопрен наносят без предварительного подогрева методом распыления, налива и наклейкой при температурах окружающей среды от -35 до + 45 °С.