ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Мастика ГЕРМАБУТИЛ 2М

Гермабутил 2М представляет собой вязкую, однородную массу светло-серого или серебристого цвета, состоящую из бутилкаучука, наполнителя, активатора и растворителя.

Преимущества

не требует предварительного подогрева;

затвердение (вулканизация) состава происходит при температуре окружающей среды, в результате чего материал переходит в резиноподобное состояние;

обеспечивает высокую герметичность покрытий;

обладает высокими физико-механическими характеристиками;

широкий диапазон эксплуатации - от 40°С до +80°С.

Область применения

для герметизации стыковых соединений наружных стен крупнопанельных жилых и общественных зданий;

для ремонтно-восстановительной герметизации наружных швов зданий и сооружений;

для усиления примыкания в мягкой, шиферной и металлической кровле;

для обмазочной гидроизоляции.

Рекомендации при производстве работ

Герметизация стыков состоит из следующих операций:

зачеканка стыков цементно-песчаным раствором М-50;

подготовка поверхности под герметизацию: очистка поверхности от пыли и грязи, очистка поверхности от наплывов, устранение пористости;

приготовление рабочего состава праймера;

нанесение праймера;

нанесение мастики, окраска мастики под фактуру фасада.

расход мастики на1 п.м. ленточного слоя шириной 100-120 мм с перекрытием цементно-песчаной основы, при толщине слоя мастики 3-5 мм составляет 500-750 г;

наносить мастику на сухую поверхность;

наносить мастику можно при температуре от минус 20 до плюс 40°С.

Приготовление рабочего состава праймера:

в готовую мастику вводится растворитель при интенсивном перемешивании в течение 5-7 минут в соотношении 1:2 (например на 24 кг грунтовки необходимо 8 кг мастики и 16 кг растворителя).

Нанесение праймера:

праймирование бетонных поверхностей производится с помощью кисти.

Нанесение мастики:

для нанесения мастики могут применяться винтовые насосы, пневмошприцы, механические шприцы или специальные лопатки.

Окрасочный слой

подбирается в соответствии с архитектурно-строительными паспортами на отделку фасада.

Не наносить мастику и праймер на обледеневшие или заснеженные части стыкуемых поверхностей.

Меры предосторожности

при работе с мастикой должны применяться индивидуальные средства защиты (спецодежда, защитные очки, рукавицы);

соблюдать правила личной гигиены;

на рабочем месте не курить и не пользоваться открытым огнем;

применять только на открытом воздухе.

Срок хранения

В герметичной таре в сухих, прохладных помещениях  при положительных температурах срок хранения  составляет 24 месяца.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества поставляемых мастик требованиям ДСТУ Б.В.2.7-77-98 при соблюдении потребителем установленных правил транспортирования и хранения.