ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Мастика ИЗОЛ

ТУ 21 -27-37-89

Битумная - кровельная горячая мастика.

Для приклеивания рулонного изола и других материалов разработана мастика изол. В ее состав входят следующие материалы: изношенная резина, битум, каменноугольная смола, наполнители и антисептики. Мастику приготовляют горячей и холодной.

В зависимости от назначения мастика изол имеет несколько марок: горячая — ГГ, ВГ, ПГ-1, ПГ-2

| Марка мастики | Температура размягчения | Теплостойкость в вертикальном положении, °С | Гибкость на стержне 20 мм. При температуре, °С | Сроки отвердевания, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГГ | 100 | 70 | -12 | Время естественного охлаждения |
| ВГ | 130 | 100 | -20 |  |
| ПГ-1 | 100 | 80 | 0 |  |
| ПГ-2 | 100 | 70 | -10 |  |

Наклеивать ковер из рулонного изола необходимо аккуратно, так как он может пузыриться и сползать.

Кровельные плитки толщиной 4-6 мм изготовляются из рулонного изола. Плитки наклеиваются на основание мастикой, благодаря чему образуется водонепроницаемое кровельное покрытие. Долговечность кровли из изола — 25-30 лет.

Горячая мастика поставляется в картонной таре, а холодная — в металлической. Горячие мастики изол применяют для приклеивания рулонных материалов, паркета, керамических плиток, обмазочной гидроизоляции и покраски кровель, для заполнения швов, холодные — для гидроизоляции поверхности надземных и подземных сооружений, укрепления грунтов, приклеивания рулонных материалов, пороизола, паркета и покраски рулонных кровель.

Расход:

а) 2,0 – 2,5 кг/м2  при приклеивании рулонных кровельных материалов;

б) 4,5 – 5,0 кг/м2  при устройстве безрулонной кровли армированной стекломатериалами

Упаковка:

Упаковывается в стальные бочки со съемным днищем, в деревянные бочки или барабаны, мешки бумажные с противоадгезионной прослойкой (36 кг).

Хранение:

Хранят мастику в условиях, исключающих ее нагрев и увлажнение.

Упаковка:

- Полиэтиленовая упаковка 25 кг, 50 кг;

2. Бумажные мешки из 4-5 слойного картона  25 кг, 50 кг;                                        3.    Тара    30 кг, 40 кг;