ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН

ОПИСАНИЕ

Мастика КН  представляет собой стабильную массу черного цвета и пастообразной консистенции. Не требует подогрева. Мастика готова к применению. Мастика изготавливается на основе высококачественного каучука марки БК-1675 с добавлением полимеров и модификаторов. Однокомпонентная, холодного отверждения. После высыхания, превращается в слой эластичной резины. После высыхания устойчива к ударным нагрузкам как при положительных, так и отрицательных температурах. Мастика КН  устойчива к атмосферным воздействиям (солнечной радиации, озону, перепадам температур). Обеспечивает высокую стойкость изоляции к тепловым и усадочным деформациям, к действию агрессивных атмосферных факторов воды, к вибрационным действиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАСТИКИ  КН

Мастика КН применяется для:

• Наклейка рулонных битумных материалов;

• Монтаж битумной черепицы;

• Наклейка фанеры под паркет;

• Наклейка экструдированного пенополистирола;

Применяется во всех климатических зонах по СНиП 23-01-99.

Ограничения: Не допускается применение в жидких органических средах: масло, нефтепродукты, растворители. Для применения Мастики КН  в иных целях необходимо проконсультироваться с техническими специалистами

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Мастика КН  наносится на чистую и сухую поверхность!

Перед применением каучуковой мастики  основание очищается от пыли, песка, и разного рода мусора который может существенно уменьшить адгезию к основанию.

При отрицательных температурах, обрабатываемую поверхность очистить от снега, наледи и инея и прогреть газовой или инфракрасной горелкой.

Перед нанесением рекомендуется прогрунтовать поверхность Праймером

НАНЕСЕНИЕ КАУЧУКОВОЙ МАСТИКИ КН

Мастика КН  полностью готова к применению.

При загустении мастики Мастики КН  (допускается ее разбавление растворителями (Уайт - спирит, Бензин, Керосин, Сольвент, Нефрас) до нужной консистенции, при необходимости, но не более 20% от массы мастики.

Перед нанесением мастику тщательно перемешать!

Мастику не подогревать!!!

Рекомендуется наносить мастику в два слоя, мастика наносится при помощи кисти либо шпателя, на горизонтальную поверхность возможно нанесение Мастики КН-3  методом налива с последующим разравниванием специальным инструментом: жесткой кистью, шпателем и т.п. Второй слой наносится после полного высыхания первого.

Время высыхания при температуре +20°С не более 24 часов.

Рекомендуемый слой 2 мм.

Расход при толщине слоя в 2 мм составляет 1,5 - 2 кг/м.кв.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Мастика КН  наносится на сухую поверхность.

Во время производства работ и до полного высыхания Мастика КН недопустимо повреждение мастичного слоя.

Мастика  КН  может эксплуатироваться при температуре от -40°С до +100°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Мастика КН  относится к группе горючих материалов. После высыхания мастичные покрытия не токсичны.

При роботе использовать брезентовые рукавицы.

При внутренних работах помещение должно иметь хорошую вентиляцию.

Запрещается использовать Мастику КН  внутри жилых помещений с плохой вентиляцией.

Участки кожи, на которые попала мастика, вначале протереть ватным тампоном, смоченным бензином или уайт-спиритом, затем вымыть руки водой с мылом.

Беречь от огня!

ХРАНЕНИЕ

Мастику КН  хранят в герметично закрытой таре изготовителя при температуре не выше +20°С в вентилируемом помещении.

Беречь от попадание прямых солнечных лучей.

Срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.

ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАУЧУКОВОЙ МАСТИКИ

цвет – черный;

Массовая доля нелетучих веществ- 30-40%;

Водопоглощение за 24 ч- не более 1.5%;

Предел прочности при разрыве- не менее 0,4 МПа;

Прочность сцепления мастики с бетоном, не менее – 0,2 МПа;

Гибкость (трещиностойкость) на стержне диаметром 20 мм при температуре- -20°С;

Относительное удлинение в момент разрыва- не менее 150%;

Теплостойкость- не менее +100°С;

Водонепроницаемость- не менее 0,001 МПа;

Режим эксплуатационных температур от -40°С до +100°С;

тара емкостью 3, 5, 10, 20, 50, 200 килограмм.

Расход при толщине слоя в 2 мм составляет 1.5 - 2 кг/м.кв.

Тара может быть изменена по согласованию с заказчиком.