ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

МББП Битумно-бутилкаучуковая горячая мастика ТУ 21-27-40—83

|  | Битумно-бутилкаучуковая горячая мастика (ТУ 21-27-40—83) — многокомпонентная однородная масса, состоящая из нефтяного битума, бутилкаучука, наполнителя (тальк или талькомагнезит) и пластификатора. |
| --- | --- |

Назначение

Предназначена для ремонта мастичной, рулонной кровли и гидроизоляции строительных конструкций. Мастика МББГ-80 предназначена для устройства и ремонта мастичных и рулонных кровель, гидроизоляции строительных конструкций, приклеивания рулонных материалов при изоляции мест примыканий, швов и стыков

Применение 

В зависимости от теплостойкости и наличия пластификатора битумно-бутилкаучуковую мастику подразделяют на следующие марки : МББП-70 — непластифицированная; МББП-65 (Лило 1) и МББП-80 (Лило 2) — пластифицированные. Мастика МББГ-70 предназначена для ремонта мастичной, рулонной кровли и гидроизоляции строительных конструкций. Мастика МББП-80 предназначена для устройства и ремонта мастичных и рулонных кровель, гидроизоляции строительных конструкций, приклеивания рулонных материалов при изоляции мест примыканий, швов и стыков.

Физико-механические показатели битумно-бутилкаучуковых горячих мастик

Показатели МББП-70 

Температура размягчения по КиШ, °С 75 
Теплостойкость, °С, не ниже 70 
Гибкость на стержне диаметром 10 мм без образования трещин при температуре, °С -15...-20

Показатели МББП-80

Температура размягчения по КиШ, °С 85
Теплостойкость, °С, не ниже 80
Гибкость на стержне диаметром 10 мм без образования трещин при температуре, °С -15...-20

Упаковка:

- Полиэтиленовая упаковка 25 кг, 50 кг;

2. Бумажные мешки из 4-5 слойного картона  25 кг, 50 кг;                                        3.    Тара    30 кг, 40 кг;