ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

МАСТИКА – «МБКХ»

Мастика изготавливается на основе каучука. Однокомпонентная мастика, холодного отверждения.

Мастика предназначена для гидроизоляции наружных поверхностей строительных конструкций жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, в том числе: кровель (по бетонному основанию или рулонному ковру пришедшему в негодность), фундаментов и стен подвалов из бетона или кирпича. Возможно использование этой мастики для наружной антикоррозионной защиты резервуаров, конструкций из листовой стали, труб для газо-, нефте-, и водопроводов.

Мастика может эксплуатироваться при температуре от –50 ОС до +80 ОС. В этих температурных пределах мастика не выделяет вредных веществ.

Мастика «МБКХ» наносится на предварительно очищенную поверхность при температуре от –25 ОС до +40 ОС в один или два слоя из расчета 1,5 – 3 кг на один квадратный метр (при однослойном покрытии) и 3 – 6 кг (при двухслойном покрытии). Мастика разбавляется уайт-спиртом, сольвентом, бензином.

Время высыхания каждого слоя мастики при температуре +25ОС не менее 48 часов.

Мастику хранят в герметичной таре в вентилируемом помещении при температуре не выше +30ОС и предохраняют от прямых источников тепла.

Тара – металлические бочки емкостью 10, 20 кг.

Ведра металические емкостью 10, 20 л.

Транспортная маркировка выполняется по ГОСТу 14192-77

ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАСТИКИ

цвет – черный

плотность массы – от 850 до 1000 кг/м.куб.

время высыхания при температуре +20ОС – от 36 до 54 часов.

сухой остаток – от 50 до 55%

усадка по объему – от 25 до 45%

адгезионная прочность к бетону – 0,15 Мпа (1кгс/ см2.)

срок годности – 12 месяцев со дня изготовления.