ООО «Торговый  Дом Герметик  Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Мастика МБС

Предназначена для приклеивания различных гидроизоляционных рулонных материалов, для гидроизоляции бетонных, железобетонных,

Описание

Битумная мастика холодного отверждения МБС представляет собой суспензию наполнителей и минеральных добавок в растворе битума, содержащую другие добавки целевого назначения.

Применение

Мастика МБС предназначена для приклеивания различных кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов, в качестве приклеивающего состава для различных строительных материалов; для гидроизоляции бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и других строительных конструкций, в том числе трубопроводов, защиты днищ автомобилей и т. д.

Технические данныеВнешний вид Вязкая жидкость черного цвета с однородными включениями спец. наполнителей

Время высыхания, 1 мм, при +20°С, час 24

Расход для гидроизоляции, кг/м2 2 – 3

Расход для приклеивания, кг/м2 0,8 – 1

Минимальная температура окр. среды при нанесении мастики, °С -10

Сухой остаток, масс. % 80±5

Плотность, кг/м2 900±50

Требования к основанию

Основанием могут служить: старое битумное кровельное покрытие, бетонные и цементные стяжки, металлические конструкции, различные минеральные основания. Основание должно быть сухим, чистым, прочным и не содержать веществ, снижающих адгезию. При устройстве гидроизоляционных покрытий минеральные основания рекомендуется загрунтовать мастикой, разбавленной Уайт-спиритом, керосином или бензином в соотношении 1:2

Способ применения

Перед применением мастика должна быть тщательно перемешана. Мастику наносят на изолирующую поверхность путем разлива с последующим распределением по поверхности резиновой шваброй или наносят при помощи мехового валика или кисти. При необходимости мастика может быть разбавлена сольвентом, бензином, Уайт-спиритом. При отрицательной температуре мастику рекомендуется подогреть до +30-+50 °С.

Упаковка

Герметичные металлические ведра по 10 кг, 20 кг.

Хранение и транспортировка

Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

Грунтовка транспортируется всеми видами транспорта крытого типа в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.