ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Кровельная мастика МК-1

Описание:

Мастика МК-1 представляет собой раствор битума, каучука, и специальных полимеров в органическом растворителе.

Назначение: Мастика предназначена для устройства новых и ремонта существующих кровель и гидроизоляции в зданиях различного назначения во всех климатических условиях, а также для антикоррозионной защиты металлических конструкций, технологического оборудования и автомобилей. Обладает прочностью сцепления с обрабатываемой поверхностью, ударной вязкостью, высокой эластичностью, устойчивостью к воздействию влаги, агрессивных (кислотных, щелочных, солевых) сред, Уф излучения, абразивного износа.

Характеристики:

Температурный диапазон -50…+100˚ С (без потери свойств)

Содержание сухого остатка – 55±65 % Плотность - 0,9 ± 0,03 г/см3

Время высыхания - 12 - 48 час.

Водопоглощение - 0,2%

Расход - 0,4 - 1,2 л/м2

Применение:

Мастику наносят шпателем, кистью, валиком, наливом воздушным или безвоздушным распылением. Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от пыли и грязи. Желательно нанесение грунтовочного слоя (раствор мастики в растворителе в соотношении 1:1). Мастику наносят до 5 слоев с межслойной сушкой 1-2 часа. Последний слой сушить 24-48 часов. Для получения надежного покрытия, толщина слоя – не менее 1 мм. Расход мастики, в зависимости от гидростатического напора, 2-6 кг/м². Растворитель - толуол, сольвент, уайт-спирит.

Хранение:

Плотно закрытая металлическая тара, вдали от открытых источников огня. Срок хранения - 36 мес.

Рекомендации:

Перед применением перемешать по всему объёму. Очистка инструмента - керосин, дизельное топливо. Безопасность: Состав огнеопасен, содержит легковоспламеняющиеся вещества! При возгорании использовать углекислотные, пенные или порошковые огнетушители, песок, кошму. По степени воздействия на организм относится к 4-му классу опасности и является малоопасным веществом. При работе с мастикой рекомендуется пользоваться перчатками и защитными очками. Работать на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания на кожу, загрязнение необходимо удалить ватным или марлевым тампоном, смоченным в растворителе, после чего кожу промыть мыльной водой