ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Мастика полимерно-битумная ПБС-А

Назначение Мастика ПБС-А предназначена для гидроизоляции различных конструкций из бетона и железобетона, находящихся в земле.
Свойства Температурный интервалэксплуатации от-10 до +80 °С.

Мастика обладает стойкостью к воздействию тепла, воды и атмосферы, высокой адгезией к бетону и стали.
Характеристики Наименование мастики: ПБС-А
1- Условная вязкость, с 30-200
2. Массовая доля сухого вещества, %, не менее 40-55
3. Водопоглощение за 24 часа по массе, %, не более 1,4
4. Условная прочность при разрыве, МПа, не менее -
5. Гарантийный срок хранения, мес 12

Упаковка Поставляется в металлических бочках.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Мастика полимерно-битумная ПБС-Б

Назначение Мастика ПБС-Б предназначена для гидроизоляции различных конструкций из бетона и железобетона, находящихся в земле.
Свойства Температурный интервалэксплуатации от-10 до +80 °С.

Мастика обладает стойкостью к воздействию тепла, воды и атмосферы, высокой адгезией к бетону и стали.
Характеристики Наименование мастики: ПБС-Б
1- Условная вязкость, с 30-200
2. Массовая доля сухого вещества, %, не менее 40-55
3. Водопоглощение за 24 часа по массе, %, не более 1,4
4. Условная прочность при разрыве, МПа, не менее -
5. Гарантийный срок хранения, мес 12

Упаковка Поставляется в металлических бочках.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.